## Slide 1: Σουλφίδια, Θειοάλατα

## Slide 2: ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ AmXp
A = μέταλλο μικρό άτομο
X = S (As, Sb, Bi, Se, Te) μεγάλο άτομο

## Slide 3
Α2Χ Ακανθίτης Ag2S
Χαλκοσίνης Cu2S
Α3Χ2 Βορνίτης Cu5FeS4
ΑΧ Γαληνίτης PbS
Σφαλερίτης ZnS
Χαλκοπυρίτης CuFeS2
Εναργίτης Cu3AsS4
Τετραεδρίτης Cu12SbS13
Νικελίνης NiAs
Μαγνητοπυρίτης Fe1-xS
Μιλλερίτης NiS
Κινναβαρίτης HgS
Κόκκινη σανδαράχη AsS

## Slide 4
Α2Χ3 Κίτρινη σανδαράχη As2S3
Αντιμονίτης Sb2S3
ΑΧ2 Σιδηροπυρίτης FeS2
Μαρκασίτης FeS2
Μολυβδενίτης MoS2
Αρσενοπυρίτης FeAsS
Κοβαλτίνης CoAsS
Σκουτερουδίτης CoAs3
Καλαβαρίτης AuTe2
Συλβανίτης (Au,Ag)Te2
Α3Χ4 Πυραργυρίτης Ag3SbS3
Προυστίτης Ag3AsS3

## Slide 5
Δεσμός: Ιονικός (σε μερικά απλά σουλφίδια) Ομοιοπολικός (στον καθαρό ZnS) Μεταλλικός (σε άλλα σουλφίδια που είναι κράματα)
Δομή: Παρόμοια σε σουλφίδια και θειοάλατα
Φώς: Αδιαφανή ή με πολύ μεγάλο δείκτη διάθλασης
Σκληρότητα: 1-6,5

## Slide 6: FeS2 Σιδηροπυρίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι κυβικοί, πενταγωνικά δωδεκάεδρα. Με ποικίλσεις. Συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη. Διδυμία σιδηρού σταυρού. | 
100
210

## Slide 7: FeS2 Σιδηροπυρίτης Κυβικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Κίτρινο πυριτόχρωμο, χρυσοκίτρινο. Σκουραίνει, ιριδίζει.
Γρ. σκόνης | Mαύρη
Σκληρότητα | 6 - 6½
Ειδ. βάρος | 5

## Slide 8: FeS2 Σιδηροπυρίτης Κυβικό
Σύσταση
Μπορεί να περιέχει Ni, Co, Cu, Au, As. Δίμορφο ορυκτό με μαρκασίτη.
Εμφάνιση
Κοινό ορυκτό. Σε υδροθερμικές φλέβες, σε όξινα και βασικά πυριγενή πετρώματα, σε πηγματίτες. Σε κοιτάσματα μεταμορφώσεως επαφής. Σε ιζηματογενή. Συνδέεται κυρίως με σφαλερίτη, γαληνίτη, χαλκοπυρίτη.
Αλλοίωση
Αλλοιώνεται κυρίως προς λειμωνίτη.

## Slide 9: FeS2 Σιδηροπυρίτης Κυβικό
Χρήση | Θειϊκό οξύ, χρυσός.
Όνομα | Πυρίτης: οι αρχαίοι εννοούσαν εν μέρει ένα Fe- και εν μέρει ένα Cu- μετάλλευμα. Πίστευαν ότι περιέχει φωτιά (πυρ), η οποία απελευθερωνόταν ως φωτεινές σπίθες όταν κτυπιόταν με ατσάλι. Μέχρι το 1800 πυρίτης & μαρκασίτης: σιδηροπυρίτης, μαρκασίτης, χαλκοπυρίτης, αρσενοπυρίτης και μαγνητοπυρίτης.
 | Pyrite (GB), Pyrite (F), Pyrit, Schwefelkies (D)

## Slide 10: CuFeS2 Χαλκοπυρίτης Τετραγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι σφηνοεδρικοί, ψευδοτετραεδρικοί. Σε συσσωματώματα συμπαγή, στιφρά, ενίοτε βοτρυοειδή. | 

## Slide 11: CuFeS2 Χαλκοπυρίτης Τετραγωνικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Ορειχάλκινο κίτρινο, χρυσοκίτρινο. Μπρούτζινο, ιριδίζει.
Γρ. σκόνης | Mαύρη υποπράσινη
Σκληρότητα | 3½ - 4
Ειδ. βάρος | 4,1 - 4,3

## Slide 12: CuFeS2 Χαλκοπυρίτης Τετραγωνικό
Εμφάνιση
Το πιο διαδεδομένο ορυκτό του Cu. Σε κοιτάσματα σουλφιδίων, υδροθερμικές φλέβες, κοιτάσματα αντικαταστάσεως. Σε πυριγενή πετρώματα ως πρωτογενές ορυκτό, σε κοιτάσματα μεταμορφώσεως επαφής, διάσπαρτος μέσα σε πετρώματα. Eπίσης ιζηματογενούς προέλευσης.
Αλλοίωση
Σε κοβελλίνη, χαλκοσίνη, χρυσόκολλα, μαλαχίτη, αζουρίτη και σιδηροξείδια.

## Slide 13: CuFeS2 Χαλκοπυρίτης Τετραγωνικό
Χρήση | Από τις κυριότερες πηγές παραγωγής Cu.
Όνομα | Οι αρχαίοι με τις ονομασίες Χαλκίτης (Αριστοτέλης, Διοσκορίδης) και Πυρίτης (Διοσκορίδης, Πλίνιος) εννοούσαν εν μέρει το χαλκοπυρίτη.
 | Chalcopyrite (GB), Chalcopyrite (F), Chalkopyrit, Kupferkies (D)

## Slide 14: Fe1-xS Μαγνητοπυρίτης Εξαγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι σπάνιοι εξαγωνικοί πλακώδεις. Συνήθως σε ακανόνιστα συμπαγή, στιφρά και κοκκώδη συσσωματώματα. | 

## Slide 15: Fe1-xS Μαγνητοπυρίτης Εξαγωνικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Μπρούτζινο, ταμπακόχρωμο. Επιφανειακά σκούρο καστανό.
Γρ. σκόνης | Mαύρη
Σκληρότητα | 3½ - 4½
Ειδ. βάρος | 4,6 - 4,7

## Slide 16: Fe1-xS Μαγνητοπυρίτης Εξαγωνικό
Μαγνητισμός
Ελαφρά μαγνητικός (αντίστροφα από το ποσοστό του Fe).
Εμφάνιση
Σε βασικά πυριγενή πετρώματα. Σε μεγάλες μάζες, με χαλκοπυρίτη, σιδηροπυρίτη, μαρκασίτη, πεντλανδίτη και άλλα σουλφίδια. Σε πηγματίτες. Σε υδροθερμικές φλέβες υψηλής θερμοκρασίας. Σε κοιτάσματα μεταμορφώσεως επαφής. Σε σιδηρομετεωρίτες ως τροϊλίτης (FeS).

## Slide 17: Fe1-xS Μαγνητοπυρίτης Εξαγωνικό
Χρήση | Κυρίως για την εκμετάλλευση των συνοδών ορυκτών Ni, Cu και Pt. Επίσης ως πηγή θείου και ως σιδηρομετάλλευμα.
Όνομα | Μαγνητοπυρίτης (μαγνητισμός) και Πυρροτίνης (χρώμα, πυρρός: χρώμα της φωτιάς).
 | Pyrrhotite (GB), Pyrrhotite (F), Magnetkies, Pyrrhotin (D)

## Slide 18: Cu5FeS4 Βορνίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι σπάνιοι κυβικοί, σπανιώτερα δωδεκαεδρικοί, οκταεδρικοί. Συνήθως σε συμπαγή συσσωματώματα. | 

## Slide 19: Cu5FeS4 Βορνίτης Κυβικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Σε πρόσφατη επιφάνεια χαλκοκόκκινο έως μπρούτζινο. Μετατρέπεται σε ιριδίζον (κατ' επιπολή) ιώδες, μαύρο.
Γρ. σκόνης | Mαύρη
Σκληρότητα | 3
Ειδ. βάρος | 5,1

## Slide 20: Cu5FeS4 Βορνίτης Κυβικό
Εμφάνιση
Διαδεδομένο ορυκτό του Cu. Συχνά έχει πρωτογενή προέλευση και βρίσκεται σε φλέβες χαλκούχων σουλφιδίων ή είναι δευτερογενής και βρίσκεται στη ζώνη εμπλουτισμού.
Αλλοίωση
Σε κοβελλίνη, χαλκοπυρίτη, χαλκοσίνη, κυπρίτη, χρυσόκολλα, μαλαχίτη, αζουρίτη.

## Slide 21: Cu5FeS4 Βορνίτης Κυβικό
Χρήση | Αποτελεί μετάλλευμα Cu, όχι όμως τόσο σημαντικό όσο ο χαλκοσίνης και ο χαλοπυρίτης.
Όνομα | Προς τιμήν του Αυστριακού ορυκτολόγου Ignaz von Born (1742-1791).
 | Bornite (GB), Bornite (F), Bornit, Buntkupferkies (D)

## Slide 22: PbS Γαληνίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι πολύ συχνοί κυβικοί, κυβικοί-οκταεδρικοί, οκταεδρικοί. Σε σχισμογενή συσσωματώματα αδρόκκοκα, λεπτόκοκκα έως συμπαγή. | 
111
100

## Slide 23: PbS Γαληνίτης Κυβικό
Λάμψη | Μεταλλική λαμπρή. Θαμπώνει κάπως με την έκθεση στον αέρα.
Χρώμα | Μολυβδότεφρο, κυανότεφρο.
Γρ. σκόνης | Μολυβδότεφρη
Σκληρότητα | 2½
Ειδ. βάρος | 7,5
Σχισμός | Τέλειος (100)

## Slide 24: PbS Γαληνίτης Κυβικό
Σύσταση
Συνήθως περιέχει ποσά Ag.
Εμφάνιση
Είναι το πιο κοινό ορυκτό του Pb. Κυρίως σε υδροθερμικές φλέβες με σφαλερίτη, σιδηροπυρίτη, μαρκασίτη, χαλκοπυρίτη, κερουσίτη, αγγλεσίτη, δολομίτη, βαρύτη, φθορίτη.
Αλλοίωση
Σε κερουσίτη (PbCO3) και αγγλεσίτη (PbSO4).

## Slide 25: PbS Γαληνίτης Κυβικό
Χρήση | Αποτελεί πρακτικά τη μοναδική πηγή Pb. Επίσης είναι πολύ σημαντικό μετάλλευμα Ag.
Όνομα | Είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Ο Πλίνιος τον ονομάζει Galena.
 | Galena, Lead Glance (GB), Galène (F), Galenit, Bleiglanz, Bleischweif (D)

## Slide 26: Sb2S3 Αντιμονίτης Ρομβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι συχνοί πρισματικοί, στηλοειδείς κατά τον άξονα c. Με κατακόρυφες γραμμώσεις. Κρύσταλλοι συχνά παραμορφωμένοι, λυγισμένοι. Σε ακτινωτά, βελονοειδή συσσωματώματα. | 

## Slide 27: Sb2S3 Αντιμονίτης Ρομβικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Μολυβδότεφρο - μαύρο
Γρ. σκόνης | Μολυβδότεφρη
Σκληρότητα | 2
Ειδ. βάρος | 4,5 - 4,6
Σχισμός | Τέλειος (010)
Τηκτικότητα | 1 (φλόγα κεριού, 550οC)

## Slide 28: Sb2S3 Αντιμονίτης Ρομβικό
Εμφάνιση
Σε υδροθερμικές φλέβες χαμηλής θερμοκρασίας, σε κοιτάσματα αντικαταστάσεως και σε κοιτάσματα θερμών πηγών. Με άλλα ορυκτά του Sb, γαληνίτη, κινναβαρίτη, σφαλερίτη, κόκκινη και κίτρινη σανδαράχη, σουλφοάλατα Sb-Pb, σιδηροπυρίτη, μαρκασίτη, αρσενοπυρίτη, χρυσό, βαρύτη, ασβεστίτη, ανκερίτη και χαλκηδόνιο ή χαλαζία.

## Slide 29: Sb2S3 Αντιμονίτης Ρομβικό
Χρήση | Αποτελεί το σημαντικότερο μετάλλευμα Sb.
Όνομα | Aρχαιότητα: Στίβι ή στίμμι (ψιμμύθιο, μακιγιάζ, πλατυόφθαλμον. Πλίνιος: Stibium. Αλχημιστές: Antimonium (επεξεργασία του χρυσού).
 | Stibnite (GB), Stibine (F), Antimonglanz, Antimonit (D)

## Slide 30: FeAsS Αρσενοπυρίτης Μονοκλινές
Μορφή | 
Κρύσταλλοι συχνοί πρισματικοί, επιμηκυσμένοι παράλληλα στον άξονα c. Συχνά με γραμμώσεις. Σε συμπαγή, κοκκώδη και ακτινωτά συσσωματώματα. | 

## Slide 31: FeAsS Αρσενοπυρίτης Μονοκλινές
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Ασημόλευκο, χαλυβδότεφρο
Γρ. σκόνης | Μαύρη
Σκληρότητα | 5½ - 6
Ειδ. βάρος | 5,9 - 6,2
Οσμή | Σκόρδο

## Slide 32: FeAsS Αρσενοπυρίτης Μονοκλινές
Σύσταση
Ο Fe αντικαθίσταται από Co. Μικρά ποσά Ni, Sb, Bi, Ag και Au.
Εμφάνιση
Το πιο διαδεδομένο ορυκτό του As. Βρίσκεται με μεταλλεύματα Sn (κασσιτερίτη) και W (σχεελίτη), Co και Ni σε υδροθερμικά κοιτάσματα υψηλής θερμοκρασίας. Συνδέεται με ορυκτά του Ag και Cu, γαληνίτη, σφαλερίτη, σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη. Συχνά συνδέεται με Au.

## Slide 33: FeAsS Αρσενοπυρίτης Μονοκλινές
Χρήση | Είναι η κύρια πηγή As.
Όνομα | Λόγω του χρώματος και της σύστασής του έλαβε διάφορες ονομασίες, όπως Αρσενικούχος πυρίτης, Λευκός πυρίτης, Αρσενικούχος σίδηρος.
 | Arsenopyrite (GB), Arsénopyrite (F), Arsenopyrit, Arsenkies (D)

## Slide 34: MoS2 Μολυβδαινίτης Εξαγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι εξαγωνικοί πινακοειδείς ή φυλλώδεις κατά (0001). Συχνά σε φυλλώδη, λεπιοειδή, συμπαγή συσσωματώματα. | 
0001

## Slide 35: MoS2 Μολυβδαινίτης Εξαγωνικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Μολυβδότεφρο, κυανόμαυρο
Γρ. σκόνης | Τεφρόμαυρη κυανότεφρη
Σκληρότητα | 1 - 1½ (Γράφει)
Ειδ. βάρος | 4,6 - 4,7
Σχισμός | Τέλειος κατά (0001)
Αφή | Λιπαρή

## Slide 36: MoS2 Μολυβδαινίτης Εξαγωνικό
Εμφάνιση
Είναι το πιο διαδεδομένο ορυκτό του Mo. Βρίσκεται διάσπαρτος σε γρανίτες, συηνίτες, πηγματίτες και απλίτες μερικές φορές σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες. Συχνά σε φλέβες υψηλής θερμοκρασίας μαζί με κασσιτερίτη, σχεελίτη, βολφραμίτη, φθορίτη και τοπάζιο. Επίσης σε κοιτάσματα επαφής μαζί με ασβεστοπυριτικά ορυκτά, σχεελίτη και χαλκοπυρίτη.

## Slide 37: MoS2 Μολυβδαινίτης Εξαγωνικό
Χρήση | Είναι η κύρια πηγή Mo.
Όνομα | Αρχαιότητα: Μόλυβδος, Μολύβδαινα, Μολυβδίς, Plumbago (αποβάφουσες ουσίες μεταλλικής όψεως, γαληνίτη, μολυβδαινίτη, γραφίτη).
 | Molybdenite (GB), Molybdénite (F), Molybdänit, Molybdänglanz (D)

## Slide 38: ZnS Σφαλερίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι συχνοί τετραεδρικοί, 12εδρικοί, κυβικοί, συχνά παραμορφωμένοι ή αποστρογγυλεμένοι. Σε σχισμογενή κοκκώδη συσσωματώματα. | 

## Slide 39: ZnS Σφαλερίτης Κυβικό
Λάμψη | Ρητινώδης, αδαμαντώδης, ημιμεταλλική
Χρώμα | Αχρωμο, πράσινο, κίτρινο, καστανό, μαύρο (Fe)
Γρ. σκόνης | Καστανή, κίτρινη, λευκή
Σκληρότητα | 3 - 4½
Ειδ. βάρος | 3,9 - 4,1
Σχισμός | Τέλειος κατά (110)

## Slide 40: ZnS Σφαλερίτης Κυβικό
Σύσταση
Σχεδόν πάντα περιέχει Fe. Δίμορφος με το βουρτσίτη.
Εμφάνιση
Πολύ συνηθισμένο ορυκτό. Σε υδροθερμικές φλέβες. Πολύ συχνά με γαληνίτη. Επίσης με σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη, μαρκασίτη, γρηνοκίτη, ασβεστίτη, χαλαζία, σμιθσωνίτη κ.ά.
Αλλοίωση
Σε σμισθωνίτη (ZnCO3)

## Slide 41: ZnS Σφαλερίτης Κυβικό
Χρήση | Αποτελεί το σπουδαιότερο μετάλλευμα Zn. Επίσης Cd.
Όνομα | Από τη λέξη blende = σφαλερός διότι παλιά εθεωρείτο συχνά για γαληνίτης.
 | Sphalerite, Zinc Blende (GB), Sphalérite (F), Sphalerit, Zinkblende (D)

## Slide 42: HgS Κινναβαρίτης Τριγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι ρομβοεδρικοί, χονδροπλακώδεις κατά (0001). Σε επιφλοιώσεις και κοκκώδη έως συσσωματώματα. | 

## Slide 43: HgS Κινναβαρίτης Τριγωνικό
Λάμψη | Αδαμαντώδης (καθαρός), θαμπή (εύθρυπτος), μεταλλική (σκουρόχρωμος)
Χρώμα | Ζωηρό κόκκινο (καθαρός) καστανοκόκκινο
Γρ. σκόνης | Ζωηρή κόκκινη
Σκληρότητα | 2 - 2½
Ειδ. βάρος | 8 - 8,2
Σχισμός | Τέλειος κατά (10-10)

## Slide 44: HgS Κινναβαρίτης Τριγωνικό
Εμφάνιση
Σε φλέβες και εμποτίσματα που σχηματίσθηκαν σε χαμηλές θερμοκρασίες κοντά σε πρόσφατα ηφαιστειακά πετρώματα και θερμές πηγές.

## Slide 45: HgS Κινναβαρίτης Τριγωνικό
Χρήση | Αποτελεί την αποκλειστική πηγή Hg.
Όνομα | Γνωστός από την αρχαιότητα. Κιννάβαρι: κόκκινη χρωστική ουσία (ορυκτή και ινδική φυτική ρητίνη). Από την περσική λέξη Zinjifrah.
 | Cinnabar (GB), Cinabre (F), Zinnober (D)

## Slide 46: AsS, As2S3 Σανδαράχη Μονοκλινές
Μορφή | 
Κρύσταλλοι βραχυπρισματικοί. Σε συμπαγή, Κοκκώδη ή γεηρά συσσωματώματα και ως επιφλοιώσεις. | 

## Slide 47: AsS, As2S3 Σανδαράχη Μονοκλινές
Λάμψη | Ρητινώδης
Χρώμα | Κόκκινο - πορτοκαλί Κίτρινο - πορτοκαλί
Γρ. σκόνης | Κόκκινη - πορτοκαλί Ανοικτοκίτρινη
Σκληρότητα | 1½ - 2
Ειδ. βάρος | 3,5
Σχισμός | Καλός Τέλειος

## Slide 48: AsS, As2S3 Σανδαράχη Μονοκλινές
Εμφάνιση
Ορυκτά χαμηλής θερμοκρασίας. Σε υδροθερμικές φλέβες μαζί με ορυκτά As-Sb. Σε φουμαρόλες ως ηφαιστειακά προϊόντα εξαχνώσεως. Σε θερμές πηγές.

## Slide 49: AsS, As2S3 Σανδαράχη Μονοκλινές
Χρήση | Παλαιότερα στην κατασκευή πυροτεχνημάτων, στις βαφές και στην αποτρίχωση.
Όνομα | Αρχαιότητα (Σανδαράχη - Αρρενικόν).
 | Realgar (GB), Réalgar (F), Realgar (D) Orpiment (GB), Orpiment (F), Auripigment (D)