## Slide 1: Οξείδια, Υδροξείδια

## Slide 2: ΟΞΕΙΔΙΑ A2Οm
A = μέταλλο
Ιονικός δεσμός
Μερικά οικονομικά ορυκτά (Fe, Mn, Al, Sn, Cr)

## Slide 3
Α2Ο Πάγος Η2Ο
Κυπρίτης Cu2O
ΑO Περίκλαστο MgO
Ψευδαργυρίτης ZnO
Α2Ο3 Αιματίτης Fe2Ο3
Ιλμενίτης FeTiΟ3
Κορούνδιο Al2Ο3
ΑΟ2 Ρουτίλιο TiΟ2
Ανατάσης TiΟ2
Βρουκίτης TiΟ2
Κασσιτερίτης SnΟ2
Πυρολουσίτης MnΟ2
Ουρανινίτης UΟ2

## Slide 4
Σπινέλλιοι
Α2+Β23+Ο4
Α = μέταλλο 2+ (Α.Σ.=4)
(Mg, Fe, Zn, Mn, Ni)
B = μέταλλο 3+ (Α.Σ.=6)
(Al, Fe, Cr, Mn)
Σπινέλλιος MgAl2Ο4
Μαγνητίτης FeFe2Ο4
Χρωμίτης FeCr2Ο4
Φρανκλινίτης ZnFe2Ο4

## Slide 5: ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ
Βρουσίτης Mg(OH)2
Μαγγανίτης MnO(OH)
Γκαιτίτης FeO(OH)
Λειμωνίτης FeO(OH).nH2O
Βωξίτης FeTiΟ3
Γκιψίτης Al(OH)3
Μπαιμίτης AlO(OH)
Διάσπορο AlO(OH)

## Slide 6: Cu2O Κυπρίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι εξαεδρικοί, οκταεδρικοί, τριχοειδείς (χαλκοτριχίτης). Συμπαγή, κοκκώδη, γεηρά συσσωματώματα. | 
111
100

## Slide 7: Cu2O Κυπρίτης Κυβικό
Λάμψη | Αδαμαντώδης (καθαρός), ημιμεταλλική - θαμπή
Χρώμα | Κόκκινο μέχρι μαύρο, κόκκινο ρουμπινί (διαφανές)
Γρ. σκόνης | Καστανοκόκκινη
Σκληρότητα | 3½ - 4
Ειδ. βάρος | 6,1

## Slide 8: Cu2O Κυπρίτης Κυβικό
Εμφάνιση
Δευτερογενές ορυκτό του Cu. Βρίσκεται κυρίως στα ανώτερα οξειδωμένα τμήματα των χαλκούχων φλεβών με λειμωνίτη, χαλκό, μαλαχίτη, αζουρίτη, χαλκοσίνη, χρυσόκολλα κ.ά.
Αλλοίωση
Σε μαλαχίτη, αζουρίτη, χαλκό. Ψευδομορφώσεις μαλαχίτη κατά κυπρίτη.

## Slide 9: Cu2O Κυπρίτης Κυβικό
Χρήση | Δευτερεύον μετάλλευμα Cu.
Όνομα | Από τη λατινική λέξη cuprum = χαλκός.
 | Cuprite (GB), (F), Cuprit (D)

## Slide 10: Al2O3 Κορούνδιο Τριγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι πινακοειδείς κατά (0001), πρισματικοί, αποστρογγυλεμένοι ή βαρελοειδείς με έντονες οριζόντιες ραβδώσεις. Συσσωματώματα κοκκώδη, συμπαγή. | 

## Slide 11: Al2O3 Κορούνδιο Τριγωνικό
Λάμψη | Αδαμαντώδης μέχρι υαλώδης
Χρώμα | Διάφορα χρώματα: καστανό, ρόδινο, κυανό, κόκκινο, κίτρινο, λευκό.
Γρ. σκόνης | Λευκή
Σκληρότητα | 9
Ειδ. βάρος | 3,9 - 4,1

## Slide 12: Al2O3 Κορούνδιο Τριγωνικό
Πολύτιμες ποικιλίες | 
Ρουμπίνι (κόκκινο) | Ζαφείρι (διάφορα χρώματα)

## Slide 13: Al2O3 Κορούνδιο Τριγωνικό
Εμφάνιση
Βρίσκεται σε μεταμορφωμένα πετρώματα (σμύριδα, γνεύσιοι, σχιστόλιθοι), πυριγενή φτωχά σε SiO2 (συηνίτες). Με κυανίτη, σιλλιμανίτη, κορδιερίτη, μαρμαρυγίες, τουρμαλίνη, μαγνητίτη, γρανάτη κ.ά.
Αλλοίωση
Σε αργιλικά ορυκτά.

## Slide 14: Al2O3 Κορούνδιο Τριγωνικό
Χρήση | Πολύτιμος λίθος, λειαντικό.
Όνομα | Iνδική kurundam, karand, σανσκριτική kurivinda
 | Corundum (GB), Corindon (F), Korund (D)

## Slide 15: Fe2O3 Αιματίτης Τριγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι πινακοειδείς κατά (0001), πλακώδεις φυλλώδεις (ολίγιστο). Συσσωματώματα συμπαγή, ακτινωτά, βοτρυοειδή, νεφροειδή, γεηρά (κόκκινη ώχρα). Σε ροζέτες. | 
0001

## Slide 16: Fe2O3 Αιματίτης Τριγωνικό
Λάμψη | Μεταλλική, ημιμεταλλική, θαμπή.
Χρώμα | Χαλυβδότεφρο (κρύσταλλοι). Καστανοκόκκινο - μαύρο. Επιφανειακά ιριδίζοντα χρώματα.
Γρ. σκόνης | Κερασόχρωμη, καστανοκόκκινη.
Σκληρότητα | 5½ - 6½, μαλακός σε γεηρές ποικιλίες
Ειδ. βάρος | 4,9 - 5,3

## Slide 17: Fe2O3 Αιματίτης Τριγωνικό
Εμφάνιση
Κοινό σιδηρούχο ορυκτό των ιζημάτων και μεταμορφωμένων ιζημάτων. Βρίσκεται με μαγνητίτη, λειμωνίτη, γκαιτίτη, σιδηρίτη, ιλμενίτη, χαλκηδόνιο κ.ά.

## Slide 18: Fe2O3 Αιματίτης Τριγωνικό
Χρήση | Σημαντικό μετάλλευμα Fe.
Όνομα | Από τη λέξη αίμα, λόγω του χρώματος της σκόνης του.
 | Hematite (GB), (F), Hämatit, Eisenglanz (D)

## Slide 19: FeTiO3 Ιλμενίτης Τριγωνικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι χονδροί πινακοειδείς, πλακώδεις. Σε ρομβόεδρα. Σε διάσπαρτους κόκκους. Συσσωματώματα στιφρά, κοκκώδη. | 
0001

## Slide 20: FeTiO3 Ιλμενίτης Τριγωνικό
Λάμψη | Μεταλλική, ημιμεταλλική.
Χρώμα | Σιδηρόμαυρο, καστανόμαυρο.
Γρ. σκόνης | Μαύρη, καστανοκόκκινη.
Σκληρότητα | 5 - 6
Ειδ. βάρος | 4,7 - 4,8

## Slide 21: FeTiO3 Ιλμενίτης Τριγωνικό
Εμφάνιση
Βρίσκεται κυρίως σε βασικά πυριγενή πετρώματα, σε φλέβες και στην άμμο. Συνοδεύεται από ρουτίλιο, ζιρκόνιο, μοναζίτη, μαγνητίτη κ.ά.

## Slide 22: FeTiO3 Ιλμενίτης Τριγωνικό
Χρήση | Το βασικότερο μετάλλευμα Ti.
Όνομα | Από τα όρη Ilmen (Νότια Ουράλια, Ρωσία).
 | Ilmenite (GB), (F), Ilmenit, Titaneisen (D)

## Slide 23: Fe3O4 Μαγνητίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι οκταεδρικοί. Συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη. Συχνή διδυμία κατά (111) (νόμος σπινελλίων). | 
111

## Slide 24: Fe3O4 Μαγνητίτης Κυβικό
Λάμψη | Μεταλλική
Χρώμα | Σιδηρόμαυρο
Γρ. σκόνης | Μαύρη
Σκληρότητα | 5½ - 6½
Ειδ. βάρος | 5,2
Μαγνητισμός | Μαγνητικός

## Slide 25: Fe3O4 Μαγνητίτης Κυβικό
Εμφάνιση
Στη μαύρη άμμο. Ως επουσιώδες ορυκτό σε πυριγενή (κυρίως βασικά) και μεταμορφωμένα πετρώματα. Συναντάται με πυροξένους, αμφιβόλους, βιοτίτη, αστρίους, χαλαζία, επίδοτο, σιδηροπυρίτη κ.ά.
Αλλοίωση
Σε αιματίτη και λειμωνίτη.

## Slide 26: Fe3O4 Μαγνητίτης Κυβικό
Χρήση | Το βασικότερο μετάλλευμα Fe.
Όνομα | 1) Θαλής ο Μιλήσιος: Μαγνησία (Θεσσαλία). 2) Πλίνιος: Μάγνης, βοσκός στο όρος Ίδη (Κρήτη).
 | Magnetite (GB), (F), Magnetit (D)

## Slide 27: FeCr2O4 Χρωμίτης Κυβικό
Μορφή | 
Κρύσταλλοι σπάνιοι οκταεδρικοί. Συνήθως σε συσσωματώματα συμπαγή, κοκκώδη. | 
111

## Slide 28: FeCr2O4 Χρωμίτης Κυβικό
Λάμψη | Μεταλλική, ημιμεταλλική.
Χρώμα | Σιδηρόμαυρο, καστανόμαυρο.
Γρ. σκόνης | Σκούρα καστανή
Σκληρότητα | 5½
Ειδ. βάρος | 4,5 - 4,8

## Slide 29: FeCr2O4 Χρωμίτης Κυβικό
Εμφάνιση
Βρίσκεται σε υπερβασικά κυρίως πετρώματα με ολιβίνη, πυροξένους, σερπεντίνη, ουβαροβίτη, κεμερερίτη, μαγνητίτη, μαγνητοπυρίτη, κορούνδιο κ.ά. Επίσης στις μαύρες άμμους.

## Slide 30: FeCr2O4 Χρωμίτης Κυβικό
Χρήση | Το βασικότερο μετάλλευμα Cr.
Όνομα | Από τη σύστασή του.
 | Chromite (GB), (F), Chromit (D)

## Slide 31: MnO2 Πυρολουσίτης Τετραγωνικό
Μορφή
Κρύσταλλοι σπάνιοι πρισματικοί (πολιανίτης). Συσσωματώματα ινώδη, βοτρυοειδή, γεηρά, κοκκώδη, δενδριτικά.

## Slide 32: MnO2 Πυρολουσίτης Τετραγωνικό
Λάμψη | Μεταλλική, ημιμεταλλική, θαμπή.
Χρώμα | Σιδηρόμαυρο, χαλυβδότεφρο, υποκύανο.
Γρ. σκόνης | Μαύρη, κυανόμαυρη
Σκληρότητα | 6 - 6½ (κρύσταλλοι), 2 - 6 (κοκκώδες υλικό) αποβάφει
Ειδ. βάρος | 4,4 - 5,1

## Slide 33: MnO2 Πυρολουσίτης Τετραγωνικό
Εμφάνιση
Από τα πιο κοινά ορυκτά του Mn. Συνδέεται με άλλα οξείδια και υδροξείδια του Mn και Fe, καθώς και ροδονίτη, ροδοχρωσίτη, σιδηρίτη, ασβεστίτη κ.ά.

## Slide 34: MnO2 Πυρολουσίτης Τετραγωνικό
Χρήση | Πολύ σημαντικό μετάλλευμα Mn.
Όνομα | Από πυρ και λούω, λόγω της χρήσης του για τον καθαρισμό του γυαλιού από τα χρώματα που οφείλονταν σε προσμείξεις σιδήρου.
 | Pyrolusite (GB), (F), Pyrolusit (D)

## Slide 35: Mn-ορυκτό Ψιλομέλας Ρομβικό-άμορφο
Μορφή
Κρύσταλλοι σπάνιοι. Συσσωματώματα βοτρυοειδή, γεηρά, σταλακτιτοειδή, δενδριτικά.

## Slide 36: Mn-ορυκτό Ψιλομέλας Ρομβικό-άμορφο
Λάμψη | Ημιμεταλλική, θαμπή.
Χρώμα | Σιδηρόμαυρο, μαύρο.
Γρ. σκόνης | Μαύρη
Σκληρότητα | 5 - 6 (αποβάφει)
Ειδ. βάρος | 3,7 - 4,7

## Slide 37: Mn-ορυκτό Ψιλομέλας Ρομβικό-άμορφο
Εμφάνιση
Δευτερογενές ορυκτό. Εμφανίζεται μαζί με πυρολουσίτη και άλλα ορυκτά του Mn.

## Slide 38: Mn-ορυκτό Ψιλομέλας Ρομβικό-άμορφο
Χρήση | Μετάλλευμα Mn.
Όνομα | Από ψιλός = γυμνός, λείος και μέλας = μαύρος, λόγω της μορφής και του χρώματός του.
 | Psilomelane (GB), (F), Psilomelan (D)

## Slide 39: FeO.OH Γκαιτίτης Ρομβικό FeO.OH.nH2O Λειμωνίτης Αμορφο
Μορφή | 
Κρύσταλλοι σπάνιοι πρισματικοί. Συσσωματώματα συμπαγή, βοτρυοειδή, ινώδη, βελονοειδή, σταλακτιτοειδή, γεηρά (λειμωνιτική ώχρα). | 

## Slide 40: FeO.OH Γκαιτίτης Ρομβικό FeO.OH.nH2O Λειμωνίτης Αμορφο
Λάμψη | Αδαμαντώδης, μεταλλική, ημιμεταλλική, μεταξώδης, θαμπή.
Χρώμα | Kαστανό μέχρι μαύρο, ωχροκίτρινο, καστανοκίτρινο.
Γρ. σκόνης | Καστανοκίτρινη
Σκληρότητα | 5 - 5½ μαλακός σε γεηρές ποικιλίες
Ειδ. βάρος | ~3 - 4

## Slide 41: FeO.OH Γκαιτίτης Ρομβικό FeO.OH.nH2O Λειμωνίτης Αμορφο
Εμφάνιση
Πολύ διαδεδομένο Fe-ορυκτό. Είναι προϊόν αποσαθρώσεως σιδηρούχων ορυκτών κάτω από οξειδωτικές συνθήκες.

## Slide 42: FeO.OH Γκαιτίτης Ρομβικό FeO.OH.nH2O Λειμωνίτης Αμορφο
Χρήση | Μετάλλευμα Fe.
Όνομα | Γκαιτίτης: από το Γερμανό ποιητή Goethe. Λειμωνίτης: από λειμών = λιβάδι, λόγω της συχνής εμφάνισής του σε βάλτους και έλη.
 | Goethite (GB), (F), Goethit (D) Limonite (GB), (F), Limonit (D)